技术参数

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 单位 | 单价报价 | 技术参数★ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防透防静电女护士服夏装（套装） | 各尺码 | 套 |  | 1.纤维含量:聚酯纤维100%(含微量导电纤维) 2.密度:经向:508±5根/10cm、纬向:393±5根/10cm 3.质量:175±2g/m2 4.起毛起球:≥4级 5.撕破强力:经向:≥33N，纬向:≥26N 6.断裂强力:经向:≥1600N，纬向:≥1200N 7.耐磨性能: ＞15000次 8.静电性能:半衰期≤1.5s 9.静电性能:电荷面密度≤2.4μC/㎡ 10.透气率:≥100mm/s 11.水洗尺寸变化率:经向:≤0.2%，纬向:≤0.2% 12. 可萃取重金属含量(mg/kg):锑＜30.0 、砷＜1.0、铅＜1.0、镉＜0.1、铬＜2.0、钴＜4.0(检验方法GB/T 17593.2-2007) 13. 耐摩擦色牢度:湿摩≥4级 14.耐皂洗色牢度:≥4级 15.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级 16.耐摩擦色牢度:干摩≥4级， 17.耐水色牢度:≥4级 18.耐酸汗渍色牢度:≥4级 19.耐碱汗渍色牢度:≥4级 20.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。(所检项目判定符合GB 18401-2010类标准) 21.拒油性能:≥4级(检验方法GB/T19977-2014)、抗污性能:≥4级(检验方法GB/T30159.1-2013) 22.防紫外线性能(检验方法GB/T 18830-2009):UPF＞50、T(UVA)AV≤0.1%、T(UVB)AV≤0.01%、UPFAV≥2000 23.线密度(tex):经向白色纱线19±0.5、经向灰色纱线9±0.5、纬向:19±0.5(检验方法GB/T29256.5-2012) 24.此规格工作服面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 白色念珠菌(ATCC 10231) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） | 支持定制LOGO |
| 2 | 防透防静电男医生夏服 | 各尺码 | 件 |  |  | 支持定制LOGO |
| 3 | 防透防静电女护士服冬装（套装） | 各尺码 | 套 |  | 1.纤维含量:聚酯纤维(93±1)%、棉(7±1)%(含微量导电纤维) 2.密度:经向:668±5根/10cm、纬向:399±5根/10cm 3.质量:230±2g/m2 4.起毛起球性能:≥4级 5.撕破强力:经向:≥55N，纬向:≥32N 6.断裂强力:经向:≥1900N，纬向:≥1300N 7.耐磨性能: ＞15000次 8.静电性能:半衰期≤1.5s 9.静电性能:电荷面密度≤2.4μC/㎡ 10.透气率:≥100mm/s 11.水洗尺寸变化率:经向:≤0.2%，纬向:≤0.2% 12.可萃取重金属含量(mg/kg):锑＜30.0 、砷＜1.0、铅＜1.0、镉＜0.1、铬＜2.0、钴＜4.0(检验方法GB/T 17593.2-2007) 13.耐摩擦色牢度湿摩≥4级 14.耐皂洗色牢度:≥4级 15.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级 16.耐摩擦色牢度:干摩4级， 17.耐水色牢度:≥4级 18.耐酸汗渍色牢度:≥4级 19.耐碱汗渍色牢度:≥4级 20.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。(所检项目判定符合GB 18401-2010类标准) 21.线密度:经向长丝:195±10dtex、经向股线:(15±1)×2tex、纬向长丝:195±10dtex(检验方法GB/T29256.5-2012) 22.拒油性能:≥4级(检验方法GB/T 19977-2014)、抗污性能:≥4级(检验方法GB/T 30159.1-2013)、防水性能:≥4级(检验方法GB/T 4745-2012) 23.防紫外线性能(检验方法GB/T 18830-2009):UPF＞50、T(UVA)AV≤0.1%、T(UVB)AV≤0.01%、UPFAV≥2000 24.此规格工作服面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(CICC 21630) 白色念珠菌(ATCC 10231) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9327) ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） | 支持定制LOGO |
| 4 | 防透防静电男医生冬服 | 各尺码 | 件 |  |  | 支持定制LOGO |
| 5 | 男护士服夏装（套装） | 各尺码 | 套 |  | 1.断裂强力(N):经向≥1300、纬向≥710 2.织物重量(g/㎡):185±5 3.织物密度(根/10cm):经向450±3%、纬向225±3% 4.织物中拆下纱线线密度(tex):经向26±3%tex、纬向25±3%tex 5.纤维含量(%):聚酯纤维:65±3、棉:35±3 6.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准) 7.此夏季工作服面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） | 支持定制LOGO |
| 6 | 男护士服冬装（套装） | 各尺码 | 套 |  | 1.纤维成分含量(%):棉35±5、聚酯纤维65±5 2.经向密度(根/10cm):≥543、纬向密度(根/10cm):≥279 3.线密度(s):45/2±3、21±3 4.单位面积质量(g/m2):235±5 5.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准) 6.此双面卡织物经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码): 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） | 支持定制LOGO |
| 7 | 漂白涤府女医生服(中长） | 各尺码 | 件 |  | 1.断裂强力(N):经向≥1300、纬向≥710 2.织物重量(g/㎡):185±5 3.织物密度(根/10cm):经向450±3%、纬向225±3% 4.织物中拆下纱线线密度(tex):经向26±3%tex、纬向25±3%tex 5.纤维含量(%):聚酯纤维:65±3、棉:35±3 6.PH值:4.0-8.5、甲醛含量(mg/kg):≤75(所检项目判定符合GB 18401-2010 B类标准) 7.此夏季工作服面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） | 支持定制LOGO |
| 8 | 漂白涤府男医生服(中长） | 各尺码 | 件 |  |  | 支持定制LOGO |
| 9 | 油绿纱卡治疗巾 | 双层80*80 | 张 |  | 1.纤维含量:棉100% 2.经向密度(根/10cm):≥440、纬向密度(根/10cm):≥213 3.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 4.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 5.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 6.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 7.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 8.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 9.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 10.此纱卡面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） |  |
| 10 | 油绿纱卡包布 | 双层74*74 | 张 |  |  |  |
| 11 | 油绿纱卡包布 | 双层115*115 | 张 |  |  |  |
| 12 | 油绿纱卡包布 | 双层134*134 | 张 |  |  |  |
| 13 | 油绿纱卡（预缩）手术衣 | 华西覆背 | 件 |  |  | 支持定制LOGO |
| 14 | 油绿纱卡包布（双层） | 双层80*80 | 张 |  |  |  |
| 15 | 油绿纱卡中单（单层） | 单层220*100 | 张 |  |  |  |
| 16 | 油绿纱卡剖腹单（双层） | 双层，330*250 | 张 |  |  |  |
| 17 | 油绿纱卡治疗巾 | 单层90*70 | 张 |  |  |  |
| 18 | 油绿纱卡包布 | 双层70*70 | 张 |  |  |  |
| 19 | 油绿纱卡包布 | 双层110*110 | 张 |  |  |  |
| 20 | 油绿纱卡治疗巾 | 单层90*70 | 张 |  |  |  |
| 21 | 油绿纱卡包布 | 双层70*70 | 张 |  |  |  |
| 22 | 油绿纱卡包布 | 双层110*110 | 张 |  |  |  |
| 23 | 油绿加厚巡回服冬装（加罗文） | 各尺码 | 件 |  |  | 支持定制LOGO |
| 24 | 洗手衣裤（男女） | 各尺码 | 套 |  | 1.纤维含量:聚酯纤维:65%±5% 、棉:35%±5% 2.经向密度(根/10cm):≥510、纬向密度(根/10cm):≥275 3.经纱支数:32s±2 、纬纱支数: 32s±2 4.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 5.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 6.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 7.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 8.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、毛沾色:≥4级、棉沾色:≥4级 9.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 10.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) 11.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，在37℃±1℃培养 18h.抑菌环溶出性检测结果:抑菌环宽度D:≤1mm、细菌繁殖情况:无生长 ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） | 支持定制LOGO |
| 25 | 印花床单（床罩） | 160*260（200*90*12）cm | 张 |  | 1.规格尺寸偏差率（%）：长±2.5、宽±2.5 2.成品外观疵点（破损、针眼；色斑、污渍；线状疵点；条块状疵点；印花不良）：不允许。（检验依据GB/T 22796—2021） 被套 3.规格尺寸偏差率：1.规格尺寸偏差率（%）：长±2.5、宽±2.5 4.成品外观疵点（破损、针眼；色斑、污渍；线状疵点；条块状疵点；印花不良）：不允许。（检验依据GB/T 22796—2021） 枕套 5.规格尺寸偏差率：1.规格尺寸偏差率（%）：长±2.5、宽±2.5 6.成品外观疵点（破损、针眼；色斑、污渍；线状疵点；条块状疵点；印花不良）：不允许。（检验依据GB/T 22796—2021） 7.纤维含量：棉100% 8.织物密度(根/10cm)≥390、纬向密度(根/10cm)≥210 9.织物线密度（s）：经向：21±2、 纬向:21±2 10.耐酸汗渍色牢度：原样变色≥3-4级、沾色（棉）≥3-4级、沾色（羊毛）≥3-4级 11.耐碱汗渍色牢度：原样变色≥3-4级、沾色（棉）≥3-4级、沾色（羊毛）≥3-4级 12.耐水色牢度：原样变色≥3-4级、沾色（棉）≥3-4级、沾色（羊毛）≥3-4级 13.耐唾液色牢度：原样变色≥4级、沾色（棉）≥4级、沾色（羊毛）≥4级 14.耐干摩擦色牢度：经向≥4级、纬向≥4级 15.水洗尺寸变化率：经向:±2%，纬向:±2%； 16．PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用(所检项目判定符合GB 18401-2010 A类标准) 17.面料洗涤≥50次以后(检测方法GB/T 20944.3-2008)，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,菌种名称及菌种编码： 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(CICC 21630) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9327) 18.面料经过≥50次洗涤，抑菌环溶出性检测结果:抑菌环宽度D:≤1mm、细菌繁殖情况:无生长 ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） | 支持定制LOGO |
| 26 | 印花被套 | 160*230cm | 件 |  |  | 支持定制LOGO；带床罩 |
| 27 | 印花枕套 | 80*50cm | 件 |  |  | 支持定制LOGO |
| 28 | 盖絮 | 2.5kg | 床 |  | 1.棉胎等级:一级 2.长度规格(cm):200±2、宽度规格:150±2 3.重量(kg):≥2.5 4.含杂率(%):≤0.6 5.网纱:面层3层、密度≥20根/10cm、竖筋≥10道、左筋≥20道、右筋≥20道、研磨率(%):≥90 6.短纤维含量(%):≤25 7.异味:无异味 8.传播疾病虫卵:无蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和嫜螂卵夹 9.检验依据:GH/T 1020-2000 GB 18383-2007 ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） |  |
| 29 | 垫絮 | 2.0kg | 床 |  | 1.棉胎等级:四级 2.长度规格(cm):200±2、宽度规格:90±2 3.重量(kg):≥2.0 4.含杂率(%):≤0.6 5.网纱:面层3层、密度≥20根/10cm、研磨率(%):≥90 6.短纤维含量(%):≤25 7.异味:无异味 8.传播疾病虫卵:无蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和嫜螂卵夹 9.检验依据:GH/T 1020-2000 GB 18383-2007 ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） |  |
| 30 | 枕芯 | 700g | 个 |  | 1.异味:无 2.重量:≥700g 枕芯面料: 3.纤维含量(%):100聚酯纤维 4.甲醛含量(mg/kg):≤75 5.起球性能(级):≥3 白色枕芯填充物: 6.絮用纤维原料要求- 原料质量 1: 下列物质不得直接或间接作为加工絮用纤维制品的原料: a)医用纤维性废弃物;b)使用过的殡葬用纤维制品;c)来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品;d)国家禁止进口的废旧纤维制品;e)其他被严重污染或有毒有害的物质(检验方法GB 18383-2007) 7.絮用纤维原料要求- 原料质量 2: 下列物质也不得作为加工生活用絮用纤维制品的原料: a)被污染的纤维下脚;b)废旧纤维制品或其再加工纤维;c)纤维制品下脚或其再加工纤维(符合4.1.3 规定的除外);d)GB/T5705 中规定的二、三类棉短绒;e)经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维;f)未洗净的动物纤维; g)发霉变质的絮用纤维(检验方法GB 18383-2007) 8.絮用纤维原料要求- 原料质量 3: 生活用絮用纤维制品中的絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等;不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物质;不得检出明显的粉尘(检验方法GB 18383-2007) 9.纤维含量(%):100聚酯纤维 ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） |  |
| 31 | 病员服 | 各尺码 | 件 |  | 1.经向密度(根/10cm):≥393、纬向密度(根/10cm):≥212 2.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 3.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 4.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 5.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 6.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 7.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 8.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 9.此纱绢面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(CICC 21630) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9327) ★注:以上技术参数需提供国家认可(具有CMA认证)的第三方检测机构出具的检测报告二维码扫描件或检测机构官网报告截图，并加盖投标人公章进行佐证。（原件备查） | 支持定制LOGO |
| 32 | 病员裤 | 各尺码 | 条 |  |  | 支持定制LOGO |

※注：

★①上述产品涉及的规格型号等为采购人前期进行市场调研所获得的数据，其目的在于对本次采购物品的技术参数及功能要求（品质）进行描述，若其规格型号等指向某特定的产品则允许供应商提供的物品有正负偏离，但涉及产品的材质或工艺的，供应商提供的货物不得低于上述要求。（在响应文件中单独提供承诺函进行响应）

★②如因采购物品必须满足采购人现有的设备设施要求的情形，供应商提供的货物不能达到采购人的使用要求时（包括因采购人设备设施变动），供应商必须按照上述质量要求提供适宜的产品。（在响应文件中单独提供承诺函进行响应）

★③质量保修范围和保修期:

1.产品质保期 1年：提供售后服务承诺，产品存在质量问题，接到采购人书面通知2小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时完成更换或提供备用货物确保使用。中标人如果不及时处理，累计4次，采购人有权终止合同。（提供承诺函并加盖投标人鲜章）

2.产品质量考核：科室投诉反馈产品存在质量问题并确认属于质量问题的，视为有效投诉；每有效投诉 1 次做警告处理，有效投诉累计3次进行扣款处理（扣除第3次有效投诉所在月份款项10%，扣除款项不做返还），有效投诉累计4次采购人有权终止合同。（提供承诺函并加盖投标人鲜章）

3.本项目属于医用布类有较高的安全指标，为了确保产品质量安全，院方将委托法定第三方检测机构对批量物资进行不定期抽检，检测费用由供应商承担，被抽检产品面料超过6项指标不符合，采购人将认定投标人提供虚假材料谋取中标，采购人有权退货并上报相关监管部门，中标人自行承担全部责任。（提供承诺函并加盖投标人鲜章）